Specifikace podlah a stěn systému PanDOMO® a jejich údržba

ARDEX panDOMO je dekorativní systém pro povrchovou úpravu podlah a stěn v interiéru. Skládá se z mnoha mezi sebou navzájem odzkoušených a dlouhodobě spolupůsobících a navzájem kombinovatelných komponentů speciálně vyvinutých pro tento systém.

Vysoká profesionalita a řemeslnická zralost a certifikovaná firma jsou nezbytné předpoklady a zárukou úspěšného zhotovení celé unikátní povrchy.

Systém vyvinula firma Ardex Baustoff a přesně popsala technologický postup, který musí být striktně dodržen. Proto tyto podlahy může provádět pouze certifikovaná firma s proškolenými zaměstnanci.

Specifikace K1 podlaha

Stěrka K1 imituje betonovou plochu. Určité nerovnosti, nepřesnosti a poréznost    jsou specifikem. Povrch stěrky nedosahuje nikdy dokonalosti skleněné tabule. Povrchově upravená stěrka je omyvatelná.

Povrch panDOMO®    W1 a K1 není svým charakterem absolutně  hladká plocha ,může na povrchu vykazovat miniaturní kráterky které vznikají uzavřením vzduchu při ruční aplikaci které se objeví a „otevřou“po přebroušení plochy a její impregnaci. Celkový povrch je nutné posuzovat  ze vzdálenosti ca. 1 metru(u stěny) a ca. 1.5 metru (podlahy).

Pro počet nebo četnost výskytu vzduchových kráterků není žádný regulativní předpis výrobce.

Dekorativní stěrku PanDOMO®    podlaha lze aplikovat na teplovodní vytápění s regulací. Teplota vytápěného povrchu nesmí přesáhnout teplotu +28°C.

Probarvenost je dána recepturou dle vzorníku vydaného firmou Ardex Baustoff. Výsledná barva je přibližná k předloženému vzorníku.

Trhliny -    jsou dvojího charakteru a mohou se objevit:

- tam, kde prasknul podklad, se objeví trhlina ve stěrce v nekontrolovatelné délce a směru.

- u vnějšího rohu plochy – z důvodu nekontrolovatelného pnutí podkladu

Rovinnost K1

Přípustná nerovnost je 3mm na 2mm kalibrované lati.

Struktura

Zhotovitel nemůže ovlivnit četnost tahů při aplikaci panDOMA vzhledem k předepsané technologii prováděné v daném prostoru.

Údržba

Ardex Baustoff doporučuje používat údržbové prostředky zn. Dr. Schutz.

Požadavky na podklad – podlaha

- beton dle 4053/ČSN

Anhydrit (anhymed) dle ČSN 744 505 přebroušený v celé ploše a zpenetrovaný epoxidovou pryskyřicí zasypanou křemičitým pískem.

Vyzrálý a suchý anhydrit(calciumsulfat) třídy CA-C25 F 5-6 nebo betonový potěr CT-C25-F4 (tedy min 25Mpa). V případě anhydritu penetrace epoxidovou pryskyřicí ve dvou vrstvách s následným zásypem křemičitého písku. Povrch anhydritu musí být před aplikací epoxidové penetrace přebroušen.

V případě nerovnosti podkladu: vyrovnání podkladu nivelační stěrkou Ardex K15 nebo Ardex K80.

V případě trhlin je nutné trhlin opravit a sešít epoxidovou pryskyřicí Ardex FB.

Podklad musí být zbavený prachu a jiných nečistot a separátorů. Zbytky starých lepidel a    nepevné nivelační hmoty a jejich části musí být odstraněny, cementové šlemy na povrchu betonu přebroušeny. Podklad musí být izolován proti zemní vlhkosti a chráněn proti trvalému vlivu vlhkosti. Zbytková vlhkost podkladu nesmí překročit > 2,0 % .(měřeno CM přístrojem) v případě anhydritu nesmí překročit 0,3%.

Požadavky na aplikaci

Podlaha a teplota vzduchu by neměla klesnout pod 15° C a překročit 30° C.

Specifikace W1 stěna

- stěrka imituje hloubkově probarvený pohledový beton. Určité nerovnosti, struktura, tahy a pórovitost jsou pro povrchy z panDOMO® specifické. Povrchovou impregnací upravená stěrka je omyvatelná.

Probarvenost

Probarvenost je dána recepturou dle vzorníku vydaného firmou Ardex Baustoff. Výsledná barva je přibližná k předloženému vzorníku.

Rovinnost

W1 kopíruje stávající podklad.

Údržba

Ardex Baustoff doporučuje používat údržbové prostředky zn. Dr. Schutz.

Požadavky na podklad

Stěna – podklad musí být rovný, pevný, bez prasklin a dutých míst.

Materiál vhodný jako podklad pro panDOMO®

W1: vápennocementová omítka, sádrová omítka, sádrokarton, monolitický beton.

Nevhodný podklad: vápenný štuk, zbytky malířských barev

Pohledová stěrkaPanDOMO® kopíruje podklad v min. tl. 2-3mm.

Podklady jevící se jako problematické či jinak nestabilní jsou zpevněny lepidlem X7G s perlinkou v prům. tl. 4mm.

Barevné rozdíly v površích z materiálu panDOMO

Pokud jde o lokální rozdíly v barevnosti, jsou přípustné, neboť se jedná o pigmentování a míchání hmoty na místě stavby. Hmoty nejsou jako ostatní tradiční hmoty předem předmíchávány, proto může docházet k lokální odlišnosti v barevném tónu. Neměli by ale přesáhnout hranici 5% celkové výměry plochy. Pokud je pod touto hranicí, lze povrch označit jako vyhovující.

Pozn.: Odlišnost je přípustná pouze v odlišnosti barevného tónu. Za nepřípustné je např. výskyt na ploše jiné barvy, např. v bílé ploše modrá barva.

Napojení stěn a podlah panDOMO

Je VŽDY bezpodmínečně nutné provést oddilatování podlahy a stěny. Doporučená minimální šířka dilatace jsou 3mm. Překrytí této dilatace je možné provést neutrálně zesíťujícím silikonem (např. Ardex SN), nebo překryvem lišty nebo soklovým obkladem (kov, kámen, sklo, keramika, dřevo aj.).

Údržba povrchů panDOMO

Bude prováděna systémovými produkty panDOMO® nebo produkty firmy Dr.Schutz. Dodavatel předává zákazníkovi plochy panDOMO®, které jsou již ošetřeny a připraveny pro použití. U realizátora je možné rovněž zakoupit udržovací prostředky pro denní běžnou údržbu.

Objednatel stvrzuje, že byl seznámen s údržbou podlah a stěn.

Za vady způsobené nesprávnou údržbou podlah a stěn nenese zhotovitel odpovědnost.

.